Техническое задание № 10-17/ 0660

Ремонт растворителя поз.7/17

- Общие сведения

  - Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ ремонту стеклопластикового покрытия растворителя камня поз. 7/17 в рамках дефектной ведомости № 19070006 (Приложение №1).

  - Работы проводятся на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в ц.110 (232в);

  - Условия труда в зоне производства работ – вредные или стесненные.

  - На предприятии действует пропускной режим.

  - Растворитель эксплуатируется в г. Кирово-Чепецке Кировской области. Диапазон температур окружающего воздуха в помещении от +5 до +40°С.

- Требования к подрядной организации:

  - Наличие СРО на выполнение данных работ.

  - Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.

  - Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

  - После выполнения работ предоставить заказчику исполнительную документацию.

- Содержание работ:

  - Выполнить объем работ по ремонту стеклопластикового подслоя (чертеж К11.759.00.000 СБ в приложение №2) объеме, указанном в дефектной ведомости №19070006.

  - На данный момент покрытие состоит из: стеклопластикового подслоя, 2-х слоев кислотоупорного кирпича, 2-х слоев кислотоупорной плитки.

  - Демонтаж поврежденного покрытия будет осуществлен Заказчиком.

  - Чертежи (Приложение №2) содержат справочную информацию по габаритным размерам аппарата, наличию и расположению люков.

  - Материал покрытия должен обеспечить химическую защиту металлической конструкции растворителя от воздействия соляной кислоты до 32% и CaCl2.

  - Работы выполнить материалами Подрядчика.

- Сроки производства работ:

  - Срок выполнения работ (ориентировочно): август 2019 г. О точной дате выполнения работ Подрядчик будет извещен заранее.

  - Полный перечень работ уточнить и проработать непосредственно на месте производства работ.

  - Время допуска к выполнению работ необходимо согласовать с технологической службой цеха.

- Требования к коммерческому предложению.

  - В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства. Указать о готовности заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании.

  - Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №3.

  - Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №4.

Ведущий инженер по организации

эксплуатации и ремонту							Погудин П.В.

Заместитель главного механика

Якимов П.В.